**ЧЕК-ЛИСТ\***

**для определения соответствия напорных полиэтиленовых труб**

**для воды (ГОСТ 18599) и для газа (ГОСТ Р 50838)**

**на объекте заказчика**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Заказчик**  **Адрес объекта**  **Дата проверки**  **Наименование продукции**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Характеристика трубы** | **Соответствие** | | | **да** | **нет** | | 1. **Внешний вид** | | | | 1. **Цвет наружной поверхности (трубы или защитной оболочки)** | | | | * Чёрный или Синий (для воды) * Жёлтый или оранжевый (для газа) |  |  | | 1. **Маркировочные полосы** | | | | * Наличие на чёрной трубе |  |  | | * Количество (не менее трёх равномерно распределённых по окружности) |  |  | | Цвет полос   * Синий (для воды) * Жёлтый или оранжевый (для газа) |  |  | | 1. **Качество наружной и внутренней поверхности** | | | | * Гладкая наружная поверхность |  |  | | * Гладкая внутренняя поверхность |  |  | | * Отсутствуют **недопустимые** дефекты.   Не допускаются продольные полосы и волнистость, выводящие толщину стенки трубы за пределы допускаемых отклонений, пузыри, трещины, царапины, раковины, сквозные пробоины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов |  |  | | 1. **Маркировка трубы** | | | | * Маркировка присутствует |  |  | | * Маркировка читается и не стирается от прикосновения |  |  | | * Шаг маркировки 1м |  |  | | 1. **Содержание маркировки** | | | | * Наименование предприятия-изготовителя и/или товарный знак *(1)* |  |  | | * Тип материала (ПЭ 100 или ПЭ 80) *(2)* |  |  | | * Стандартное размерное отношение (SDR), тире, номинальный наружный диаметр, номинальная толщина стенки (например, 450х26,7) *(2)* |  |  | | * Назначение (ГОСТ 18599: питьевая или техническая; ГОСТ Р 50838: ГАЗ) и обозначение стандарта (ГОСТ 18599 или ГОСТ Р 50838) *(2)* |  |  | | * Дата изготовления (месяц, год) *(3)* |  |  |   **Пример маркировки на трубе:** |
| Обозначение назначения трубы для ГОСТ 18599: «питьевая» или «техническая»; для ГОСТ Р 50838: «ГАЗ»  1  2  3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Сопроводительная документация** | | |
| 1. **Наличие документов** | | |
| * Сертификат соответствия **НА ПРОДУКЦИЮ, ВКЛЮЧЁННУЮ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФКАЦИИ**   (другие виды сертификатов могут быть **дополнением к ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ**!) |  |  |
| * Свидетельство о государственной регистрации на соответствие единым гигиеническим нормам (**для питьевых труб по ГОСТ 18599**) |  |  |
| * Паспорт качества (документ о качестве) |  |  |
| 1. **Содержание паспорта** | | |
| * Наименование производителя в паспорте соответствует маркировке на трубе |  |  |
| * Условное обозначение (на рисунке обозначение (2)) в паспорте соответствует маркировке на трубе |  |  |
| * Дата изготовления в паспорте соответствует маркировке на трубе |  |  |
| * Марки сырья имеет вид, например, **ПЭ2НТ11-9 / 6949С**, не заменена типом материала, например **ПЭ 100**. |  |  |
| * Отметка ОТК о годности продукции |  |  |
| * Знак соответствия |  |  |
| * Номер сертификата в паспорте соответствует номеру на сертификате |  |  |
| **Общая оценка соответствия трубы и документов требованиям\*\*** |  |  |

*\* Заполнение Чек-листа не освобождает от заполнения Акта Входного контроля!*

**\*\* ХОТЯ БЫ ОДНА ОТМЕТКА В ГРАФЕ «НЕТ» СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О НЕСООТВЕТСТВИИ ТРУБЫ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ**

**ПОМНИТЕ!**

для точного подтверждения соответствия труб требованиям ГОСТ необходимо проведение независимой экспертизы

**Получить информацию по проверке полиэтиленовых труб на соответствие ГОСТ в аккредитованной лаборатории можно на сайте Ассоциации производителей трубопроводных систем** [**www.rapts.ru**](http://www.rapts.ru)**, а также по электронной почте:** [**info@rapts.ru**](mailto:info@rapts.ru) **и телефону 8 (499) 399-299-1**